ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ
                                                        СТО 05744283-090-2012

| Область применения | Грунтовка применяется в эпоксидных, хлоркаучуковых, полиуретановых системах покрытий для защиты стальных поверхностей, подвергающихся повышенным атмосферным воздействиям, а именно: мостов, кранов, эстакад, конструкций и оборудования в лесоперерабатывающей и химической промышленности, в сельскохозяйственном машиностроении. |
| --- | --- |
| Состав | Полуфабрикат грунтовки — раствор эпоксидной смолы в органических растворителях, цинковый порошок, наполнители, специальные добавки. Отвердитель № 2 - раствор полиамидной смолы в органических растворителях. |
| Свойства | Уменьшает расход эмали при последующем покрытии поверхности. Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочного материала. Защищает металлические поверхности от коррозии. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от -50 ºС до +60 ºС. |
| Применение | 1. Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить непрочные слои старой краски, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. 2. Смешать полуфабрикат грунтовки с отвердителем в соотношении 1:1, разбавить до рабочей вязкости смесью ксилола, метилизобутилкетона и бутилового спирта в соотношении 1:1:1 по массе. 3. Нанести 1-2 слоя подготовленной грунтовки. 4. Полученную грунтовку использовать в течение времени не более 8 ч. Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5 0С. |
| Нанесение | Пневматическое распыление при температуре окружающей среды от +5 ºС до +30 ºС. Инструменты очистить ксилолом сразу после использования. |
| Расход | 1 кг грунтовки на поверхность площадью от 6 до 14 м2 |
| Время высыхания | До степени 3, при температуре (20±2) °С - не более 8 ч. |
| Цвет | Серый (оттенок не нормируется). |
| Срок годности | 12 месяцев с даты изготовления. |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 73-80 |
| Условная вязкость, с. | 30-50 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, отн. ед. | Не менее 0,25 |
| Прочность при ударе, см | Не менее 50 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм | Не более 2 |
| Стойкость покрытия к воздействию соляного тумана (скорость распространения коррозии по надрезу не более 2 мм), ч | Не менее 1000 |
| Срок годности (жизнеспособность) с отвердителем и растворителем при температуре (20±2) °С, ч | Не менее 8 |

ЗАО «Эмпилс»

344016, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21

Отдел индустриальных продаж                    
                                                                                                                               Тел./факс +7 (863) 203-71-31 
                                                                                                                               Эл. почта: industrial@empils.ru